- Коллекция Gatsby

Gatsby (Главный герой известного романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, действие которого происходит в роскошных интерьерах эпохи Арт-деко).  Принт микровелюра Gatsby напоминает текстуру шкуры змеи. Дизайн самодостаточен и не требует компаньонов. Данный принт нанесен горячим валом. Плотность коллекции очень высока, а текстура матовая. «Пальчиковый эффект» отсутствует. Рекомендуем при раскрое учитывать направление ворса, т.е. лекало на детали рекомендуем выкладывать против направления ворса. (т.е. направление рисунка и ворса вверх).

Цветовая гамма сдержанная и благородная как истинные ценности.

- ГОСТ 24220-80 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

| наименование | ### Gatsby |
| --- | --- |
| материал | микровелюр |
| состав | 100% pl |
| ширина ткани, см | 142 см |
| Вес, гр./м.п. | 682 |
| устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 4 4 4 |
| стойкость к истиранию (Martindale Test) | 50 000 |
| Раппорт: ширина (см.) длина (см.) | 22,5 см 46 см |

- Уход за тканями коллекции Gatsby.

| ручная стирка при температуре не выше 30 градусов | химическая чистка допустима с обычными реагентами (перхлорэтилен или гидрокарбонат) | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере | гладить при средней температуре (max 110 градусов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |