- Коллекция Benelux

- Материалы соответствуют требованиям ГОСТ 24220-80 «Ткани мебельные. Общие технические условия»

| Наименование | Benelux ajur | ### Benelux poli |  | ### Benelux sol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | микровелюр |  |  |  |
| Состав | 100% Pes |  |  |  |
| Ширина ткани, см | 140 см |  |  |  |
| Расположение рисунка в рулоне |  | - |  |  |
| Раппорт: ширина (см.) длина (см.) | 35 см 32 см | - - |  | 23 см 20 см |
| Вес, гр./м.п. | 360 г.р. | 320 г.р. | 330 г.р. |  |
| Устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету - к химчистке | 5 5 5 | 5 5 5 |  | 5 5 5 |
| Стойкость к истиранию (Martindale Test) | 60 000 | 60 000 |  | 60 000 |

- Уход за тканями коллекции Benelux.

| ручная стирка при температуре не выше 30 градусов | химическая чистка допустима с обычными реагентами (перхлорэтилен или гидрокарбонат) | запрещено использование отбеливателя | гладить при средней температуре | запрещена сушка в специальной сушильной камере |
| --- | --- | --- | --- | --- |