- Коллекция Liverpool

- Материалы соответствуют требованиям ГОСТ 24220-80 «Ткани мебельные. Общие технические условия»

| Наименование | Liverpool star | ### Liverpool suit |  | ### Liverpool tweed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | микровелюр |  |  |  |
| Состав | 100% Pes |  |  |  |
| Ширина ткани, см | 140 см |  |  |  |
| Расположение рисунка в рулоне |  |  |  | - |
| Раппорт: ширина (см.) длина (см.) | 8 см 8 см | 0,6 см 0,6 см |  | 4,5 см |
| Вес, гр./м.п. | 340 г.р. | 340 г.р. | 340 г.р. |  |
| Устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету - к химчистке | 5 5 5 | 5 5 5 |  | 5 5 5 |
| Стойкость к истиранию (Martindale Test) | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 |

- Уход за тканями коллекции Liverpool.

| ручная стирка при температуре не выше 30 градусов | химическая чистка допустима с обычными реагентами (перхлорэтилен или гидрокарбонат) | запрещено использование отбеливателя | гладить при средней температуре | запрещена сушка в специальной сушильной камере |
| --- | --- | --- | --- | --- |