- Коллекция «Flagman»

- Flagman -это представитель нового поколения, материал, обладающий множеством самых разнообразных достоинств. Flagman - значит первый, главный, ведущий и именно такими характеристиками должен обладать универсальный, изысканный и прочный материал.

- Flagman представляет собой трехслойный полимерный материал, который имеет бархатистую структуру и схож по внешнему виду с натуральным нубуком. Это композиция из текстильного,  полиуретанового и дублирующего слоев. Для придания дополнительной плотности нубук ламинируют – склеивают слои между собой, что предохраняет мебельную обивку от пузырей и дополнительно укрепляет ее, не позволяя образовываться складкам,  вытягиваться, а так же придает устойчивость   к  ударной нагрузке.

- Однако, это не главное достоинство Flagman! Он, в отличие от натурального  нубука устойчив к влаге и обладает более высокой износоустойчивостью! Благодаря слою из вспененного полиуретана мы получаем не только свойство натуральной кожи, такое  как водонепроницаемость, но и  можем смело заявлять, что он дышит, ведь микропоры пропускают воздух.

- Материал соответствует требованиям ГОСТ 24220-80 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

| наименование | ### «Flagman» |
| --- | --- |
| материал | Искусственный нубук |
| состав | 35% pu 60% pl 5% cot |
| ширина ткани, см | 140 см ± 2 см |
| Вес, гр./м.п. | 650 |
| устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету - пилинг | 5 5 отсутствует |
| стойкость к истиранию (Martindale Test) | 60 000 |

- Уход за тканями коллекции «Flagman ».

| ручная стирка при температуре не выше 30 градусов | химическая чистка допустима с обычными реагентами (перхлорэтилен или гидрокарбонат) | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере | гладить при средней температуре (max 110 градусов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |