**Коллекция Respect patchwork**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | Respect patchwork |
| **материал** | шенилл |
| **состав** | 63% pes; 37% vi |
| **ширина ткани, см** | 140 см |
| **Вес,** гр./м.п. | 810 |
| **устойчивость окраски:****-** к износу (трению)- к свету-к химчистке | 555 |
| **стойкость****к истиранию**(Martindale Test) | 30000 |

**Уход за тканями коллекции Respect patchwork**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | image032 |  |  | image042 | глажка запрещена |
|  |  | Стирка запрещена | химическая чистка допустима с обычными реагентами (перхлорэтилен или гидрокарбонат)  | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере  | Гладить запрещено |