**Коллекция Perla**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | Perla |
| **материал** | Букле |
| **состав** | 52% pp; 48% pes |
| **ширина ткани, см** | 140 см |
| **Вес,** гр./м.п. | 600 |
| **устойчивость окраски:****-** к износу (трению)- к свету-к химчистке | 555 |
| **стойкость****к истиранию**(Martindale Test) | 60 000 |

**Уход за тканями коллекции Perla**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| https://viking26.ru/wp-content/uploads/images/5/znachki-dlya-stirki-06F8CB8.png |  |  | image042 | https://k2v.ru/wp-content/uploads/2020/04/1024px-b-geln.svg_.png |
| Стирка разрешена | Разрешенасухая чистка  | Запрещено использование отбеливателя | Запрещена сушка в специальной сушильной камере  | Гладить разрешено |